Admira Bond

|  | Admira Bond zodpovedá EN 24049 / ISO 4049 Návod k použitiu |  |
| --- | --- | --- |

Admira Bond je svetlom tuhnúci jednozložkový dentínovo sklovinové adhezívum na báze ormoceru. Admira Bond obsahuje špeciálne vyvinuté adhezívne ormocery ako aj alifatické a aromatické dimetakryláty. Ormocerové materiály sú chránené patentovým právom.

Admira Bond tuhne halogénovým ( modrým) svetlom.

Rozsah použitia:

Admira Bond je vhodný na priame rekonštrukcie so svetlom tuhnúcimi materiálmi pre všetky výplňové triedy.

## Spracovanie:

### Preparácia kavity:

Zásadne by mala byť minimálna (adhezívna výplňová technika) s ohľadom na zdravé zubné tkanivo (zaoblené skrynkovité kavity, zabrániť vzniku perových okrajov).

### Čistenie/sušenie:

Vykonáva sa špeciálnymi prostriedkami (napr. Sikko Tim) alebo roztokom peroxidu vodíka. Vzhľadom k neskoršej aplikácii svetlom tuhnúceho výplňového materiálu Admira musí byť pracovné pole suché. Zabrániť akejkoľvek kontaminácii  krvou a slinami.

### Podloženie:

V oblasti blízko pulpy podložiť kalciumhydroxidom (napr. Calcicur, Calcimol). Doporučuje sa  podložka aj v hlbokých kavitách. Prednosť vzhľadom k uvoľňovaniu fluoridov majú polyalkynátové (skloionoméry) cementy (ako napr. Aqua Ionobond, Ionoseal).

Zošikmenie/leptanie:

Admira Bond použiť s „Total-Etch-Technik“. Po zošikmení skloviny sa leptá celá kavita začínajúc od jej okrajov (sklovina asi 20 - 30 sekúnd, dentín max. 15 sek. prípravkom Vococid). U skloviny už fluoridovanej a chudobnej na prizmy predĺžiť dobu leptania až na 90 sek. (len u skloviny). Potom leptací prostriedok odsať, 20 sekúnd oplachovať a prebytočnú vlhkosť odfúknuť vyfukovačom. Dentínová plocha by mala zostať ľahko vlhká (nie suchá) a povrch skloviny kriedovo biely.

Aplikácia Admira Bond:

Pri použití fľašky:

Fľašku pri odobratí tekutiny držte tak, aby vzduchový ventil smeroval hore. Micro Tim zaveďte do uzáveru a nechajte nasiaknuť. Alternatívne dajte Admira Bond  na miešaciu platňu.

# Pri použití SingleDose:

SingleDose na perforácii oddeliť a popísanou stranou otočiť nahor. S Micro Tim prederavte fóliu, zväčšite dieru a točivým pohybom namočte kefku tekutinou.

Pomocou Micro Tim naniesť Admira Bond rovnomerne na všetky vypreparované plochy skloviny a dentínu, nechať 30 sek. pôsobiť. Nakoniec odfúknuť Admira Bond slabým prúdom vzduchu a polymerizovať halogénovým svetlom (Polofil Lux) 20 sek. Inhibičnú vrstvičku neodstraňovať, je dôležitá pre väzbové spojenie s výplňovým materiálom.

Výplň:

Výplňový materiál aplikujte podľa návodu výrobcu.

Pokyny / upozornenia:

-	Vedľajšie účinky nie sú známe. Napriek tomu nemožno vylúčiť senzibilizáciu u citlivých osôb.

-	Admira Bond obsahuje ormocery, BIS-GMA, HEMA, 
BHT, acetón a organické kyseliny. Pri alergii na tieto látky nepoužívať.

Zabrániť kontaktu s ústnou sliznicou.

Pri kontakte Admira Bond s očami, ho ihneď vypláchnuť 
množstvom vody a vyhľadať lekára.

-	Prostriedky, ktoré obsahujú thymol, eugenol alebo 
hrebíčkový olej ovplyvňujú negatívne vytvrdzovanie kompozitných výplní. Zabrániť preto súčasnému používaniu týchto látok. Použitie zinkoxid – eugenolových cementov alebo iných eugenol obsahujúcich materiálov v spojitosti s výplňami na kompozitovej báze nie je vhodné.

Skladovanie/doba použiteľnosti:

Admira Bond po použití pevne uzavrieť. Skladovať nie cez 25 st. C , naopak skladovanie pri 5 - 8 st. C predlžuje trvanlivosť. Chrániť pred priamym slnečným svetlom i OP-svetlom.

Nepoužívať po uplynutí exspirácie.

Spôsob dodávok:

Admira Bond

balenie 8 ml bondu   	Obj.č. 2432

Admira Bond SingleDose

Set 50 SingleDose, Micro Tim, 5ml Vococid gel, držiak štetca 				          Obj.č.: 2475

Balenie 200x0,06 ml SingleDose, Micro Tim, držiak štetca	Obj.č.:2476

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nieste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

Ormocer je registrovaná ochranná značka Fraunhofer Institut, Wurzburg, Deutschland.

65 380 040 / 129

VC 6000 2420 CZ 040 / 129