Admira

Admira Bond

|  | Admira zodpovedá EN 24049 / ISO 4049 Návod k použitiu |  |
| --- | --- | --- |

Admira je svetlom tuhnúci materiál na báze ormocerov, ktoré sú vyvinuté špeciálnou technológiou kompozitov. Admira obsahuje jednak trojrozmerne sieťované anorganicko-organické viazané polyméry (ormocery), jednak alifatické a aromatické dimethakryláty.

Materiálová trieda ormocerov je chránená patentom. Výplňový materiál sa vytvrdzuje halogénovým svetlom (modré svetlo).

Admira obsahuje 78% anorganických plnidiel (= 56 obj. % mikroplnidiel, cca 0,7 um).

Admira sa používa v systéme s Admira Bond, väzbovým prostriedkom na dentín a sklovinu, ktorého hlavnou súčasťou sú samostatne vyvinuté adhezívne ormocery.

Admira sa dodáva v praktických dávkovacích striekačkách a ako Admira Caps (Composite-Application-System) k priamej aplikácii.

Zloženie:

Admira:	Ba-Al silikáty, methakryláty, oligohydrokarbon, TEDMA, HEMA a pigmenty

Admira Bond:	fosfát. ester, MEMA, HPMA, BIS-GMA, oligohydrokarbon, acetón

Admira sa dodáva v 10 farebných odtieňoch:

červeno- hnedé	A1, A2, A3, A3,5, A4

žlté	B2, B3

šedé	C2

incizálne        	I

univerzálne 	UO

Rozsah použitia:

-	výplne tried I až V

-	rekonštrukcie úrazom poškodených frontálnych zubov

-	fazetovanie zafarbených frontálnych zubov

-	korektúry farby a tvaru na zlepšenie vzhľadu

-	blokáda, upevnenie uvoľnených zubov

-	opravy faziet

-	úpravy zubných pahýľov pod korunky

-	kompozitné inleje

## Spracovanie:

Príprava / výber farby:

Pred ošetrením vyčistiť zuby čistiacou pastou bez fluoridov (napr. Klint). Označiť kontaktné okluzálne body (v postrannej oblasti chrupu), minimálna separácia umožňuje stanovenie approximálnych kontaktov a položenie matrice. K výberu farby slúži vzorkovník farieb Admira, ktorý sa porovná s vyčisteným zubom pred anestéziou (vzorkovník aj zub navlhčiť, farbu vybrať na dennom svetle).

### Preparácia kavity:

Zásadne by mala byť minimálna (adhezívna výplňová technika) s ohľadom na zdravé zubné tkanivo (zaoblené skrynkovité kavity, zabrániť vzniku perových okrajov).

### Čistenie/sušenie:

Vykonáva sa špeciálnymi prostriedkami (napr. Sikko Tim) alebo roztokom peroxidu vodíka. Vzhľadom k neskoršej aplikácii svetlom tuhnúceho výplňového materiálu Admira musí byť pracovné pole suché. Zabrániť akejkoľvek kontaminácii  krvou a slinami.

### Podloženie:

V oblasti blízko pulpy podložiť kalciumhydroxidom (napr. Calcicur, Calcimol). Doporučuje sa  podložka aj v hlbokých kavitách. Prednosť vzhľadom k uvoľňovaniu fluoridov majú polyalkynátové (skloionoméry) cementy (ako napr. Aqua Ionobond, Ionoseal).

Zošikmenie/leptanie:

Admira Bond použiť s „Total-Etch-Technik“. Po zošikmení skloviny sa leptá celá kavita začínajúc od jej okrajov (sklovina asi 20 - 30 sekúnd, dentín max. 15 sek. prípravkom Vococid). U skloviny už fluoridovanej a chudobnej na prizmy predĺžiť dobu leptania až na 90 sek. (len u skloviny). Potom leptací prostriedok odsať, 20 sekúnd oplachovať a prebytočnú vlhkosť odfúknuť vyfukovačom. Dentínová plocha by mala zostať ľahko vlhká (nie suchá) a povrch skloviny kriedovo biely.

Aplikácia Admira Bond:

Pre odber preklopiť fľaštičku a držať ju tak, aby vzduchová bublina bola hore. Micro Tim nastavíte pod kvapátko a necháte nasiaknuť. Iná možnosť je nakapnuť Admira Bond na miešaciu paletu. Pomocou Micro Tim naniesť Admira Bond rovnomerne na všetky vypreparované plochy skloviny a dentínu, nechať 30 sek. pôsobiť. Nakoniec odfúknuť Admira Bond slabým prúdom vzduchu a polymerizovať halogénovým svetlom (Polofil Lux) 20 sek.

Inhibičnú vrstvičku neodstraňovať, je dôležitá pre väzbové spojenie s výplňovým materiálom.

Aplikácia Admira:

Pred použitím nechať materiál ohriať na izbovú teplotu. Zvolenú farbu Admira (viď vzorkovník) aplikovať vhodným nástrojom. Použitie translucentných matríc je vhodné (docielenie hladkého povrchu).

Admira Caps:

Kapsle vložiť do otvoru dávkovacej pištole (Caps Applicator), ľahkým stlačením nechať zapadnúť a tiahnuť dopredu. Kapsľu otočiť do žiadaného smeru a sňať čapičku. Pomalým, rovnomerným tlakom na páku pištole aplikovať Admiru priamo do kavity.

Ďalšie spracovanie:

Výplne hrubšie ako 2 mm vytvárať a vytvrdzovať po vrstvách (každá vrstva asi 40 - 60 sek., opáknu farbu UO najmenej 
60 sekúnd) halogénovou lampou. Používať transparentné pásky a korunky, dbať na dobrý okrajový uzáver. Výstup svetla priblížiť čo najviac povrchu výplne. Pokiaľ je odstup väčší než 5 mm, je treba počítať so zhoršeným vytvrdením do hĺbky a rozptylom svetelného kužeľu. Nedostatočné vytvrdenie má za následok zafarbenie a pulpitické obtiaže.

Vypracovanie a vyleštenie je možné vykonať ihneď pod chladením po odstránení pomôcok, pások, matríc (napr. extra jemnými diamantovými brúskami, leštiacimi kotúčmi). Nakoniec okraj výplne, najlepšie celý zub, fluoridovať  prípravkom Bifluorid 12.

Admira je podľa doterajších skúseností vhodná pre zhotovenie priamych aj nepriamych inlejí.

Externým vytvrdením sa ešte zlepšia fyzikálne hodnoty stability.

Pokyny / upozornenia:

-	Vedľajšie účinky nie sú známe. Napriek tomu nemožno vylúčiť senzibilizáciu u citlivých osôb.

-	Pokiaľ nieje možné dodržať techniku aplikácie alebo sú 
známe alergie na niektoré zložky (BIS-GMA, diurethylmethakrylát, BHT, TEGDMA), použitie Admiry sa nedoporučuje.

-	Admira Bond obsahuje ormocery, BIS-GMA, HEMA, 
BHT, acetón a organické kyseliny. Pri alergii na tieto látky nepoužívať.

Zabrániť kontaktu s ústnou sliznicou.

Pri kontakte Admira Bond s očami, ho ihneď vypláchnuť 
množstvom vody a vyhľadať lekára.

-	Prostriedky, ktoré obsahujú thymol, eugenol alebo 
hrebičkový olej ovplyvňujú negatívne vytvrdzovanie kompozitných výplní. Zabrániť preto súčasnému používaniu týchto látok.

-	Pri kontakte s kationickými ústnymi vodami a elevátormi 
plaku či chlórhexidínom môže dôjsť k zafarbeniu.

-	Okluzálne silno zaťažené výplne kontrolovať najmenej 
jedenkrát ročne, aby sa včas zabránilo zmenám.

Skladovanie/doba použiteľnosti:

Pri izbovej teplote (15 - 25 st. C) najmenej 2 roky. Skladovanie v chladničke je možné, ale pred použitím nechať ohriať na izbovú teplotu (Caps najm. 15 min.). Striekačky po použití ihneď uzavrieť, aby sa zabránilo účinku svetla.

Admira Bond po použití pevne uzavrieť. Skladovať nie cez 25 st. C , naopak skladovanie pri 5 - 8 st. C predlžuje trvanlivosť. Chrániť pred priamym slnečným svetlom i OP-svetlom.

Nepoužívať po uplynutí exspirácie.

Spôsob dodávok:

Admira:

Set 7 x 4 g striekačky vo farbách A2, A3, A3.5,

C2, B2, B3, UO a 5 ml lept. gél Vococid,

4 ml Admira Bond a príslušenstvo   	Obj.č. 2420

Triset 3 x 4 g (A2, A3, A3.5), 5 ml Vococid Gel,

4 ml Admira Bond a príslušenstvo     	Obj.č. 2431

Doplnkové balenia po 4 g vo farbách A1,

A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, I, UO  	  Obj.č. 2421 - 2430

Vzorkovník farieb               	Obj.č. 2439

Admira Caps:

Set 40 x 0,25 g Caps vo farbách 10 x A3,

10 x A3.5, 5 x A2, 5 x B2, 5 x B3, 5 x C2,

4 ml Admira Bond, príslušenstvo          	Obj.č. 2450

Doplnkové balenia 25 x 0,25 g Caps vo farbách

A2, A3, A3.5	  Obj.č. 2452 - 2454

B2, B3, C2	  Obj.č. 2455 - 2457

Caps Applicator

balenie	Obj.č. 1379

Admira Bond

balenie 8 ml bondu   	Obj.č. 2432

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nieste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 380 040 / 129

VC 6000 2420 CZ 040 / 129