VOCO                                                                                                               SK

VOCO Ionofil Molar AC / Quick

CE 0482

Návod na použitie

zodpovedá EN 29917/ISO 9917/1994

VOCO Ionofil Molar AC/Quick je roentgenkontrastný skloionomérny výplòový cement             ( glaspolyalkenoát )  viažuci sa chemicky ku sklovine alebo dentínu a uvo¾òujúci kontinuálne fluoridové ióny, dodávaný v kapsliach k priamej aplikácii (AC).

VOCO Ionofil Molar AC/Quick sa dodáva vo farbách A1, A3 a B3.

Z každej kapsle sa aplikuje 0,15 ml cementu.

Rozsah použitia:

-	ošetrenie klínových defektov a erózií na sklovine alebo koreni, v oblasti zubného krèku, vrátane výplní V. triedy

-	dostavby zubov doèasného chrupu (najme I. triedy)
-	výplne kavít II. triedy (neza�ažených okluziou) za pomoci

tunelovej preparácie

-	dostavby a podložky, dostavby obrúsených zubov
-	retrográdne výplne koreòov

-	provizórne dlhodobé ošetrenie kavít I. a II. triedy

Spôsob použitia:

Preparácia:

Spojenie prípravku VOCO Ionofil Molar AC so sklovinou a dentínom zabraòuje vzniku okrajových škár a vytvára dobrú retenciu. Podbiehavé miesta umožòujú výplò dodatoène upevni�. Hrúbka výplne by nemala by� pod 1 mm. Je treba zabráni� vytváraniu ve¾mi slabých okrajov. V prípade neistoty zvoli� konvenènú preparáciu.

Kavita sa vyèistí (napr. Sikko Tim alebo 3% peroxid vodíku), dôkladne opláchne vodou a vysuší (teplým vzduchom). Ak nie je zostávajúca vrstva dentínu tenšia ako 1,5 mm, nie je treba ïalej podklada�. Pri nedostatoènej vrstve zostávajúceho dentínu možno doporuèi� prekrytie oblastí blízkych pulpe calciumhydroxidom (napr. Calcimol, Calcimol LC, Calcicur), aby sa zabránilo dráždeniu drene.

Pred aplikáciou je treba kaps¾u aktivova�, premieša� a otvori�

Aktivácia:

Pri aktivácii sa musí pretlaèi� tekutina z fóliového vankúšiku, ktorý je pod svorkou, dovnútra kapsle. Deje sa to pomocou aktivátoru kapslí (VOCO Actiquic a iných prístrojov, viï návod).

Kapsle sa nasadia do aktivátoru tak, aby vyènievala aplikaèná kanyla a svorka zostala u pohyblivej èasti aktivátoru. Páku stlaèi� nárazom a drža� asi 2 sekundy.

Miešanie:

Aktivovanú kaps¾u upnú� do miešaèa kapslí (napr. VOCO Mix s 4.000 - 4.500 kmitmi/min.) a asi 10 sek. mieša�. Kaps¾u potom ihneï vybra�.

Dobu spracovania a konzistenciu ovplyvòuje typ miešaèa a môžu sa nastavi� aj variácie miešacej doby.

Otvorenie:

Polootoèením doprava uvolni� rýchlouzáver (viï výlisok na uzatváracej èapièke) a po zrete¾nom klapnutí otvori�.

Aplikácia:

Otvorenú kaps¾u upevni� v držiaku aplikaèných klieští (napr. VOCO AC Applicator, viï návod na použitie). Otoèením kapsle v držiaku je možné kanylu ¾ubovolne nasmerova�. Stiskom páky sa materiál vytlaèí na vnútorné plochy koruniek a pahý¾ov zubov. Zabráni� zbytoèným zdržaniam medzi miešaním a aplikáciou. Stuhnutie materiálu by ovplyvnilo vytlaèenie materiálu aj umiestnenie práce.

VOCO Ionofil Molar AC

/ doba miešania /   doba spracovania    /       doba tuhnutia       /

10 sek.              2 min.                           4 min.

VOCO Ionofil Molar AC Quick

/  doba miešania /   doba spracovania /       doba tuhnutia       /

10 sek.              1,5 min.                        2,5 min.

Po namiešaní možno VOCO Ionofil Molar (pri izbovej teplote) spracováva� asi 1,5 min. Po vnesení do kavity tuhne poèas 2 - 3 minút. Pracovné pole sa musí poèas nanášania udržova� suché. Doporuèuje sa kofferdam. Podložky alebo nadstavby možno po stuhnutí (asi za 4 - 6 min) opatrne opracova�.

Skloionomérne cementy sú poèas fázy tuhnutia, obzvláš� priamo po aplikácii, citlivé na vlhko (dych, slina) prípadne na vyschnutie. Pokým to je možné chráni� výplò ochrannou páskou alebo matricou, prípadne chráni� lakom (napr. Final Varnish LC, tuhnúci svetlom 10 sek). Finálne opracovanie a leštenie (flexibilné leštiace kotúèe) sa prevedie najskôr za 7 min. po zhotovení výplne. Nakoniec sa výplò znovu prekryje lakom. Najlepšie výsledky pri opracovaní sa dosiahnu asi 24 hodín od zhotovenia výplne.

Doplòujúce pokyny/upozornenia:

VOCO Ionofil Molar AC/Quick by sa mal pripravova� bezprostredne pred jeho spracovaním, aby zostal celý èas pre spracovanie k použitiu pre modeláciu a zabránilo sa vzniku trhlín pri opozdenom zhotovovaní výplne.

VOCO Ionofil Molar AC/Quick obsahuje polyacrylové kyseliny a fluorosilikát. Pri podozrení na citlivos�  na tieto látky preto nepoužíva�.

Skladovanie/trvanlivos�:

Po otvorení sáèku skladova� VOCO Ionofil Molar AC/Quick v suchu pri izbovej teplote a spracova� do 1 mesiaca. Celé balenie kapslí má dobu použite¾nosti 24 mesiacov.

Trvanlivos� 3 roky.

Final Varnish LC po použití ihneï pevne uzavrie�, uloži� ho pri izbovej teplote a chráni� pred svetlom.

Dodáva sa:

VOCO Ionofil Molar AC:

Uvádzací set 48 kapslí (AC) ( triedených A1, A3, B3 )

3 ml Final Varnish LC, príslušenstvo                                                Obj.è.  1463

Balení po 48 kapsliach

v farbách A1, A3, B3                                                             Obj.è.  1464 - 1466

VOCO Ionofil Molar AC Quick:

Uvádzací set 48 kapslí (AC) ( triedených A1, A3, B3 )

3 ml Final Varnish LC, príslušenstvo                                                Obj.è.  1630

Balení po 48 kapsliach

v farbách A1, A3, B3                                                             Obj.è.  1631 - 1633

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Èo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané pod¾a najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nie ste zbavení toho, aby ste si overili vhodnos� našich prípravkov pre zamýš¾ané úèely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ruèíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov pod¾a platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

VOCO                                 P.O.Box 767                       Tel. +49 4721 719-0

27457 Cuxhaven                Fax + 49 4721 719-109

Germany                            e-mail: info @voco.de

www.voco.de