Ufi Gel P

|  | N(vod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Ufi Gel P je materiál k podkladaniu zubných náhrad na báze A-silikónu, ktorý zostáva dlhodobo mäkký. Dodává sa v tubách a mieša sa ručne. Autopolymerizujúci, za studena tuhnúci Ufi Gel P uľahčuje jednoduché a rýchle spracovanie pri priamom aj nepriamom podložení. Set obsahuje tekuté adhezívum k vytvoreniu pevného spojenia medzi náhradou a podkladovým materiálom, vlastný rebazový-podkladací materiál a Glazing Basis s katalyzátorom k vyhladeniu obrúseného povrchu. Ufi Gel P je určený pre všetky zubné náhrady zhotovené na báze PMMA. (erstvo zhotovené podložky z Ufi Gel P sa dajú upravovať aj opravovať.

Zloženie:

zmes siloxanov, ketón, pomocné látky

Rozsah použitia:

trvalo mäkké podloženie celkových i čiastočných snímateľných náhrad

- k odstraneniu otlačených miest

- k ohradeniu A-línie u voľného väzivového hrebeňa

(Schlotterkamm) a potiažach s držaním zubnej náhrady

- k ohradeniu a vypodloženiu ostrých hrán alveolárneho

výbežku

- k podpore hojivých procesov v implantológii

Spôsob použitia:

1.Príprava a potiahnutie náhrady:

Protézu vyčistite dobre kefkou a osušte. Odstrá(te zbytky predchádzajúcich podložení. Všetky plochy, ktoré budete podkladať obrúste do hĺbky aspo( 1 mm, tak aby neskoršia hrúbka podloženia bola najmenej 2 mm. Vestibulárne a linguálne, príp. dorzálne okraje preparujte do skosenej hrany. Okraje náhrady zaoblite, náhradu vyčistite a vysušte vzduchom. Nakoniec ju odmastite čistým alkoholom (najmenej 90%) a nechajte 1 minútu odvetrať. Vlhkosť, prídatné látky (additiva)(napr.v látkach k čisteniu kavít), sliny, monomér obsahujúci roztoky umelých hmôt, zabra(ujú dobrému prilnutiu Ufi Gel P k náhrade.

Pred prvým použitím adhezíva vyme(te uzáver fľaštičky za uzáver so štetcom.

Plochy, na ktorých sa má prichytiť Ufi Gel P rovnako ako Glazing, tenko potrite adhezívom. Celá plocha musí byť rovnomerne pokrytá adhezívom.

Pozor: fľaštičku ihneď uzavrite a skladujte ju stojato.

Po nanesení adhezíva nechajte protézu 1 minútu odvetrať.

Ufi Gel P a Katalyzátor v pomere 1:1 (rovnaké dĺžky prúžkov popr. rovnaká váha) vytlačiť z túb a počas 30 sekúnd rovnomerne bez bublín premiešať. Tuby ihneď uzavrieť a nezameniť uzávery:

Katalyzátor = svetlo modrý

Basis = červená

Namiešaný materiál naneste najskôr na linquálny popr. dorzálny a až potom na vestibulárny okraj. Potom potiahnite bázu (základ) náhrady. Hrúbka Ufi Gel P by na podkladaných miestach mala dosiahnuť najmenej 2 mm. Ufi Gel P sa dá po namiešaní spracovávať 2 minúty.

2a. Priame podloženie v ústach:

1 minútu po potiahnutí vložiť náhradu do úst pacienta. Pacient má zavrieť ústa v normálnej oklúzii na 1 minútu. Potom by mal 5 minút prevádzať žuvacie a hltacie pohyby. Po 6 minútach odoberte náhradu z úst pacienta.

Dôležité: Presne dodržovať čas.

Vypracovanie môže následovať 10 minút po vybratí náhrady z úst pacienta. Skoršie opracovávanie prevádzajte veľmi opatrne.

2b. Nepriame podloženie v laboratóriu:

Pokiaľ sa podloženie prevádza v laboratóriu po potiahnutí náhrady navlhčený sádrový model izolovať izolačným prostriedkom bez formaldehydu určeným pre techniku umelých hmôt (napr. Separa G) podľa návodu izolačného prostriedku. Náhradu potiahnutú Ufi Gel P umiestnite na sádrový model a upevnite do podkladacieho prístroja alebo kyvety. Funkčné okraje domodelujte kovovou špachtlou alebo čistým modelovacím nožom. Po domodelování nechajte Ufi Gel P 2 - 5 min. odstáť. Nakoniec podkládací prístroj alebo kyvetu s protézou a sádrovým modelom vložte na 15 min. do tlakového hrnce pri 40(C - 45(C. Nakoniec nechať asi 20 min. vychladiť. Upozornenie: V žiadnej pracovnej fáze nepoužiť pri práci s náhradou, sádrovým modelom alebo podkládacím prístrojom vyrábač pary.

3. Vypracovanie podloženia:

Prebytky odstrá(te ostrými jemnými nožničkami alebo skalpe-lom. Doporučeje sa obrúsiť priloženým Lisko-leštiacim kotúčom. Schladenie (napr. chladiaci sprej Dentocool, ladnička atď.) môže uľahčiť vypracovanie.

4.(pravy.

Okamžité korektúry podloženia sú možné. K tomu omyte podloženie vodou a osušte, potom naneste čerstvý materiál a nachajte 7 minút v ústach alebo 5 minút v tlakovom hrnci vytvrdiť. Aj neskoršia korektúra (počas 2 týždňov) podloženia je po odstránení povrchovej vrstvy Ufi Gel P možná.

5. Zapečatenie.

K pečateniu a uhladeniu opracovaných plôch použite Glazing. Pre lepšie dávkovánie držte fľaštičku zvislo kvapkátkom dolu, aby vzduchová bublina vo fľaštičke vystúpila nahor. Na miešacej doštičke homogénne premiešajte štetcom na jedno použitie rovnaký počet kvapiek Glazing Basis a Catalyst (katalyzátoru). Zmes štetcom na jedno použitie naneste tenko na zodpovedajúce plochy, t.j. na čerstvé, suché rezné a obrúsené plochy. Ufi Gel P Glazing sa dá spracovávať 2 minúty. Spojenie trvá pri izbovej teplote 10 minút. Nižšia teplota predlžuje čas spracovania. Vytvrdenie sa dá v tlakovom hrnci (40(- 45(C) skrátiť na 3 minúty.

Pokyny a upozornenia:

- K príprave náhrady je vhodné zdrsnenie náhrady a jej

opieskovanie a konečné omytie čistým alkoholom.

- Pri skladovaní Ufi Gel P v chladničke sa predlžuje čas

spracovatelnosti a spojenia materiálu.

- Dodržovať predpísaný pomer zložiek. Dobu spracovania a

spojenia (väzby) nemožno ovplyvniť pre-alebo       poddózovaním katalyzátorovej pasty.

- Dobu vytvrdzovania dodržať až k úplnému spojeniu, aby

bolo dosiahnuté najpevnejšie spojenie

- Zapečatiť len zdrsnelé opracované miesta (funkčné okraje)

pomocou Glazing, aby sa zabránilo zhromažďovaniu a

zachytávaniu zbytkov potravy, príp. zabránilo zafarbovaniu.

Glazing - fľaštičky po použití ihneď uzavrieť:

Glazing Base = biele viečko

Glazing Catalyst = červené viečko

- Na obrúsenie používať Lisko-leštiace kotúče, ktoré sú

priložené, hrubé, hnedé, výr. č. 223 102, fa. Erkodennt alebo

iné frézy/leštiace kotúče pre flexibilné materiály. Pri

opracovaní náhrady alebo podložéní sa chrá(te pred

vdychovaním prachu, z umelých hmôt alebo silikónu.

Používajte ochranné prostriedky proti vdýchnutiu.

- Ufi Gel P obsahuje modifikované polydimethylsiloxany a

platinový katalyzátor, adhezívum butanon a metakryláty. Pri

alergii na tieto zložky ho nepoužívajte.

- (istenie podloženej zubnej náhrady prevádzať mäkkou

kefkou pre zubné náhrady alebo zubnou kefkou s

neabrazívnym čistiacím prostriedkom (napr. neutrálne

mydlo). Nakoniec dobre opláchnuť.

Skladovanie a trvanlivosť:

Dobre uzavretý pri teplote pod 24( C. Trvanlivosť 2 roky.

Druh a veľkosť balenia:

Set 50 ml base, 50 ml catalyst, 10 ml adhesive

10 ml Glazing base/catalyst, príslušenstvo 	Obj.č. 2070

Doplnkové balenie po 50 ml base/catalyst 	Obj.č. 2071

Doplnkové balenie 10 ml adhesive	Obj.č. 2076

Doplnkové balenie 20 ml Glazing	Obj.č. 2077

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nie ste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 143 068 / 038