Arabesk Flow

|  | Návod k použití |  |
| --- | --- | --- |

Arabesk Flow je tekutý svetlom tuhnúci roentgenkontrastný sklokeramický mikrohybridný kompozit. Vhodný pre výplne vo frontálnej a postrannej oblasti chrupu. Na základe svojej nízkej viskozity má Arabesk Flow veľmi dobrú zmáčavosť a priľnavosť na zubné tkanivá. Arabesk Flow sa dá leštiť do vysokého lesku a vyznačuje sa vysokou pevnosťou a stálosťou farieb. Vytvrdzuje sa halogénovým svetlom.

Arabesk Flow sa dodáva v 3 farebných odtieňoch (A2, A3, A3.5).

Zloženie:

Anorganické plnidlá látky (silikáty), dimethylacryláty (BIS-GMA/UDMA), siliciumoxid, systém katalyzátorov. Siliciumoxidu je 64 %. Tieto anorganické plnidlá sú vysoko disperzné o strednej veľkosti zrna 0,7 (m.

Rozsah použitia:

-	Výplne pre minimálne invazívnu techniku

-	Výplne malých kavít s rozšíreným pečatením fisúr

-	Výplne u kavít s podbiehavými miesta

-	Výplne III. až V. triedy vrátane klínových defektov a krčkových 
	kazov

-	Opravy výplní, keramiky na môstikoch

-	Fixácia náhrad prepúšťajúcich svetlo (napr. celo-
	keramických koruniek atď.)

Spracovanie:

Arabesk Flow je materiál, ktorý sa veľmi dobre prispôsobuje kavite, zabraňuje vzniku vzduchových bublín. V oblastiach, kde by mohol Arabesk Flow odtekať, použijeme vhodné prostriedky ako nakolíkovanie transparentných matríc.

Príprava / voľba farby:

Ošetrované zuby vyčistite čistiacou pastou bez fluoridov (napr.: Klint). Venujte pozornosť okluzálnym kontaktným bodom (v postranných úsekoch chrupu), minimálna separácia uľahčí tvarovanie approximálnych bodov kontaktu a zavedenie matrice. Zvoľte farbu. Farebný vzorkovník je zhotovený z originálneho materiálu a zodpovedá farbe už vytvrdenej výplne. K uľahčeniu porovnania s farbou zubu doporučujeme povrch zubu i farebný vzor navlhčiť, voľbu vykonať na dennom svetle a pred aplikáciou anestézie. Doporučuje sa pracovať s kofferdamom.

Preparácia kavity:

Preparáciu vykonajte zásadne minimálnu podľa pravidiel adhezívnej výpl(ovej techniky do dosiahnutia zdravého zubného tkaniva (zaoblené skri(kovité kavity), zabráňte vytvoreniu perových okrajov. Pri rozšírenom pečatení fisúr, zvlášť u dočasných zubov, dbajte na špeciálnu preparáciu. Efekty bez kazu sa dajú ošetriť bez preparácie.

(istenie / vysušenie:

K vyčisteniu a vysušeniu kavity použite špeciálne prostriedky (napr. Sikko Tim) alebo roztok peroxidu vodíka. Zohľadnite zvláštnosti pri použití adhezív (viď zodpovedajúci návod).

Podložky:

Vo veľmi hlbokých kavitách blízko drene podložte výplň prípravkom s calciumhydroxidom (Calcicur, Calciomol LC). Vzhľadom k uvol(ovaniu fluoridov je vhodný skloionomérny cement (Aqua Ionobond, Aqua Cenit, Ionoseal).

Zošikmenie / naleptanie:

K dosiahnutiu optimálneho spojenia Solobond M použite "Total-Etch-Technik" (totálna leptacia technika). Zošikmený okraj skloviny naleptajte najskôr, potom celú kavitu (sklovinu max. asi 30 - 40 sekúnd, dentín max. 15 sek. prípravkom Vococid Gel). Dobu leptania predlžujte (až na 90 sek.) u skloviny fluoridovanej alebo s malým počtom priziem. Nakoniec leptací gél odsajte, 20 sekúnd, oplachujte a nadbytočnú vlhkosť osušte prúdom vzduchu. Dentinová plocha má byť ľahko vlhká (nie suchá). Povrch skloviny kriedovo biely.

Väzbový prostriedok:

Solobond M naneste pomocou Micro Tim alebo štetcom na jedno použitie rovnomerne na všetky preparované plochy skloviny a dentínu. Nechajte asi 30 sek. pôsobiť. Nakoniec Solobond M slabým prúdom vzduchu vyfúknite a polymerizujte halogénovým svetlom (Polofil Lux) 20 sekúnd. Inhibičnú vrstvičku neodstraňujte ani nekontaminujte, pretože je dôležitá pre spojenie s kompozitom. Pri použití iného adhezíva (napr. Solobond Plus) sa riaďte zodpovedajúcim návodom.

Aplikácia Arabesk Flow:

S karpule sňať žltú čapičku. Karpulu vložiť do otvoru dávkovacej pištole (Caps-Applicator), pod ľahkým tlakom nechať zapadnúť a ťahať dopredu. Novú kanylu ohnúť podľa potreby žiadaným smerom. Pomalým ľahkým stiskom pištole aplikovať do kavity Arabesk Flow.

Arabesk Flow Caps použiť vždy len pre jedného pacienta.

Ďalšie spracovanie:

Výplne hrubšie ako 2 mm aplikovať a vytvrdzovať po vrstvách (každá vrstva asi 40 sek.). Používať transparentné matrice a kolíky. Dbať na dobrý okrajový uzáver. Halogénové svetlo priložiť  k povrchu výplne. Pokiaľ je vzdialenosť svetla nad 5 mm, treba počítať s horším vytvrdzovaním v rozsahu svetelného kužeľa. Nedostatočné vytvrdenie vedie k zafarbeniu a nebezpečiu pulpitických obtiaží.

Vypracovanie a leštenie sa dá vykonať ihneď po odstránení matríc a kolíkov a to pod chladením (napr. jemné diamantové brúsky, brusné disky). Nakoniec by sa mal okraj výplne, najlepšie celý zub, fluoridovať (napr. Bifluorid 12).

Pokyny:

- Vedľajšie účinky nie sú známe, ale u citlivých osôb nemožno vylúčiť senzibilizáciu.

- Ak nieje možné zaistiť suché pracovné pole alebo nedá sa  dodržať predpísaný pracovný postup, alebo pokiaľ niektoré zložky prípravku spôsobujú alergické reakcie, potom Arabesk Flow nepoužívajte.

- Prípravky obsahujúce eugenol alebo hrebíčkový olej narušujú vytvrdzovanie prípravku Arabesk Flow.

- Kontakt s kationaktívnymi ústnymi vodami rovnako ako s prípravkami pre odstra(ovanie zubného plaku a chlórhexidín môže spôsobiť zafarbenie.

Dezinfekcia Caps Applicator (aplikátoru kapslí) a držiaka štetca:

Vykonáva sa pomocou Vocosept Spray alebo Vocosept INS. Obe látky sú účinné i proti HBV / HIV a vhodné aj na dezinfekciu nástrojov.

Skladovanie a doba použiteľnosti:

Uložiť v chlade. Doba použiteľnosti pri izbovej teplote 
(15 - 25 st. C) je najmenej 2 roky. Striekačky a väzbový materiál po použití ihneď uzavrieť, aby sa zabránilo účinku svetla. Po uplynutí exspirácie nepoužívať.

Formy dodávok:

Balenie 25 x 0,25 g, A2	Obj.č. 1560

Balenie 25 x 0,25 g, A3	Obj.č. 1561

Balenie 25 x 0,25 g, A3.5	Obj.č. 1562

Balenie 1 x 3 g striekačka s aplikátormi, A2	Obj.č. 1563

Balenie 1 x 3 g striekačka s aplikátormi, A3	Obj.č. 1564

Balenie 1 x 3 g striekačka s aplikátormi, A3.5	Obj.č. 1565

Farebný vzorkovník Arabesk Flow	Obj.č. 2109

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nieste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 172 128 / 088